Seznam dodaného zboží

PŘILBA MSA GALLET F1 SF -20 ks

- ochranný potah s nehořlavého materiálu

- včetně zátylníků, svítilny s příslušným úchytem a bateriemi

- splňuje požadavky ČSN EN 443

KUKLA NOMEX – 20 ks

Složení: NOMEX®Comfort, Art. 270 DC, 270g/m2

- splňuje požadavky ČSN EN  13911

FIREMAN STRONG PLUS –komplet- 20 ks

Zásahový oblek  splňuje požadavky ČSN EN 469:2006 a ČSN EN 1149-5 a zároveň technické podmínky dle vyhlášky č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vyhl č. 456/2006 Sb.

Certifikát:

ČSN EN 340:2004, ČSN EN 469:2006+A1:2007, ČSN EN 1149-5:2008

Materiálové složení:

Vnější vrstva - NOMEX Tough – 75% meta-aramid,23% para-aramid, 2 % antistatické vlákno P140

hmotnost 195 g/m2 – úprava SOFIGUARD – až 25 pracích cyklů bez nutnosti reimpregnace

Membrána        - vlhkostní bariéra – PU membrána 120 g/m2

Tepelná bariéra - Aralinex - 250 g/m2

Další parametry:

- THERMOMAN TEST - předpověď popálenin dle přílohy E – ČSN EN 469:2006 – 0% 2.stupně, 0%                 3.stupně

- dvoudílný zásahový oděv s vložkou napevno

- nehořlavé nitě NOMEX, nehořlavé reflexní pásky, zipy, velcro

- bezpečnostní kovový uzávěr

- údaje na etiketě odpovídají příslušné normě včetně max.počtu pracích cyklů do reimpregnace

Technické parametry

1.         Index přestupu tepla dle čl. 6.2 EN 469

index 2 ( HTI24=19,5 s, HTI24-HTI12=5,6s)

2.         Index přestupu sálavého tepla dle čl.6.3 EN 469

index 2 ( RHTI24=23,0 s, RHTI24-RHTI12=6,3s)

3.         Pevnost vnějšího materiálu v tahu dle čl. 6.6.1 EN 469

Podél / napříč - 1122 N / 1027 N

4.         Pevnost hlavních švů vnějšího materiálu dle čl. 6.6.2 EN 469

1310 N

5.         Pevnost vnějšího materiálu v roztržení dle čl. 6.7 EN 469

Podél / napříč - 42,8 N / 44,5 N

6.         Odolnost membrána šev/protivzlínavá bariéra vody dle čl. 6.11 EN 469 EN

85 / > 400 kPa

7.         Odolnost materiálové sestavy deklarovanou membránou pro průniku vodních par dle čl. 6.12

EN 469

29,2 m2.Pa/W

8.         Počet pracích cyklů bez nutnosti reimpregnace - doloženo test reportem

25 cyklů  - viz Test report 723300842/2012 str. 5/9 Pozn. 2

9.         Předpověď popálenin dle přílohy E - ČSN EN 469 - viz protokol str.7/9

Popáleniny 2.stupně     0%

Popáleniny 3.stupně     0%

RUKAVICE KARLA 8013 NOMEX – 20 ks

- splňují požadavky EN ČSN 659

- čtyřvrstvá celotextilní rukavice s membránou v tmavě modré barvě

OBUV FIRE FLASH, Art.No.503002 – 20 ks

- splňuje požadavky ČSN EN 15090 a třídy HI3

- Hovězí kůže o tloušťce 2,5 -2,7 mm s hydrofobní úpravou

- třída I, typ 2, SRC