### Technické parametry:

Materiál:

Tepelně zpracovaný granulát PVC, získávaný recyklací elektrických kabelů.

Charakteristika:

- jednoduchá montáž / demontáž

- aplikace na zpevněné venkovní i vnitřní povrchy

- odolné vůči chemikáliím, povětrnostním vlivům

- těžko hořlavé

- protiskluzný povrch

- jednoduchá údržba

- snadno dělitelné (pro přesné položení v členitých prostorách

Vlastnosti:

výborná tepelná izolace

vysoká protiskluzová odolnost

chemická stálost

nesnadná hořlavost

jednoduchá a rychlá montáž / demontáž

aplikace na zpevnené venkovní i vnitřní povrchy

odolné vůči chemikáliím, povětrnostním vlivům

| Parametr | Jednotka | Požadované hodnoty | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| délka | mm |  | 1200 |
| šířka | mm |  | 800 |
| tloušťka | mm |  | 22 |
| rozměrová stálost - směr podél | % | max. 0.4 | -0.21 |
| rozměrová stálost - směr napříč | % | max. 0.4 | -0.15 |
| stupeň hořlavosti |  | B | B |
| index šíření plamene | mm/min | max. 100 | 96 |
| protiskluznost (za sucha a za mokra) |  | min. 0.3 | 0.391 (dynam. za sucha) až 0.512 (stat. za sucha) |
| trvalá deformace | mm | max. 0.1 | 0.02 |
| zatížení, vyvolávající po 10 min. trvalou deformaci | kN/m2 dlaždice | min. 1 600 (2%) pro univerzální desku min. 3 300 (2%) pro zátěžovou desku min. 2 000 (2%) pro interiér. desku | 2 000 (1,4%) 3 000 (2,8%) 3 000 (1,6%) 4 000 (2,1%) 1 000 (1,1%) 2 000 (2,1%) |
| hustota | g/m3 |  | 1.404 |
| obsah polychlorovaných bifenylů | ppm |  | <1 |